## Slide 1
Nathann Zini dos Reis
19.2.4007
Nathann Zini dos Reis
19.2.4007
Traveling Tournnament Problem (TTP)
Problema de Torneio com Viagem

## Slide 2
Introdução
Dados Gerais
TTP
Resultados e discussões
Considerações Finais
Recovering fibres from fibreboards for wood polymer composites production
Recuperação de fibras de painéis de fibras para produção de compósitos poliméricos de madeira

## Slide 3
Introdução
Dados Gerais
TTP
Resultados e discussões
Considerações Finais

## Slide 4
Introdução
Dados Gerais
Materiais e Métodos
Resultados e discussões
Considerações Finais
Planejamento x custo
Organização de grande eventos esportivos
TTP
N – par
Matriz de distância
Objetivo
Notes: Grupo de treinamento em pesquisa “Eficiência de Recursos em redes interorganizacionais – Métodos de Planejamento para utilização de recursos renováveis

## Slide 5
Introdução
Dados Gerais
TTP
Resultados e discussões
Considerações Finais

## Slide 6
Materiais e Método
Resultados e discussões
Considerações Finais
Introdução
Dados Gerais
Classificação dos Torneios
Notes: Os painéis de fibra são dados por produtos formado a seco e fabricados a partir de fibras lignocelulósicas combinadas com uma resina sintética ou outros aglutinantes

## Slide 7
Materiais e Método
Resultados e discussões
Considerações Finais
Introdução
Dados Gerais
Classificação dos Torneios
Simples – SRR Copa do Mundo
Duplos – DRR Campeonato Brasileiro
Notes: A produção global de painéis de fibra atingiu 105 milhões de m3no ano de 2015 (FAO2016). Este crescimento induz a geração de resíduos de painéis de fibra que é de cerca de 40,5 milhões de m³ anualmente (Irle et al.2018).

## Slide 8
Materiais e Método
Resultados e discussões
Considerações Finais
Introdução
Dados Gerais
MTTP – Mirrored Traveling Tournament Problem
Analisado em dois turnos
Notes: Após a vida útil, os resíduos de painéis de fibras são queimados para produção de energia na maioria dos países (BAV2015). Uma das possibilidades de reaproveitamento desses resíduos de painéis de fibra é processá-los por meio de um processo de desintegração termohidrolítica e, em seguida, produzir compósitos de polímeros de madeira (WPC)

## Slide 9
Materiais e Método
Resultados e discussões
Considerações Finais
Introdução
Dados Gerais
MTTP – Mirrored Traveling Tournament Problem
- At most
- No Repeat

## Slide 10
Materiais e Método
Resultados e discussões
Considerações Finais
Introdução
Dados Gerais
DRRT – Não Espelhado
Padrão HAP: Home-Away-Pattern
Tabela de confronto e padrão HAP

## Slide 11
Materiais e Método
Resultados e discussões
Considerações Finais
Introdução
Dados Gerais
Painéis de Fibra de Madeira
Compósitos Madeira Plástico (CMP)
Farinha de Madeira
Aumenta o aspecto de Rigidez do CMP
Exemplo de Solução
SRRT
Método do Círculo
Notes: Além disso a FARINHA DE MADEIRA não melhora a resistência do material, entretanto as fibras podem ser utilizadas tanto para aprimorar a rigidez quanto a resistência.
Além disso a FARINHA DE MADEIRA não melhora a resistência do material, entretanto as fibras podem ser utilizadas tanto para aprimorar a rigidez quanto a resistência.
Entretanto há uma redução do comprimento da fibra em seu processamento, devido ao método de alimentação da matéria-prima escolhido, baixa taxa de fluxo de fusão do polímero e aumento da velocidade da rosca na extrusora dupla rosca, bem como altas forças de cisalhamento durante o processo de moldagem por injeção.

## Slide 12
Materiais e Método
Resultados e discussões
Considerações Finais
Introdução
Dados Gerais
Painéis de Fibra de Madeira
Compósitos Madeira Plástico (CMP)
Farinha de Madeira
Aumenta o aspecto de Rigidez do CMP
Exemplo de Solução
DRRT
Coloração de Arestas
2(n-1) cores
Notes: Além disso a FARINHA DE MADEIRA não melhora a resistência do material, entretanto as fibras podem ser utilizadas tanto para aprimorar a rigidez quanto a resistência.
Além disso a FARINHA DE MADEIRA não melhora a resistência do material, entretanto as fibras podem ser utilizadas tanto para aprimorar a rigidez quanto a resistência.
Entretanto há uma redução do comprimento da fibra em seu processamento, devido ao método de alimentação da matéria-prima escolhido, baixa taxa de fluxo de fusão do polímero e aumento da velocidade da rosca na extrusora dupla rosca, bem como altas forças de cisalhamento durante o processo de moldagem por injeção.

## Slide 13
Introdução
Dados Gerais
TTP
Resultados e discussões
Considerações Finais

## Slide 14
Introdução
Resultados e discussões
Considerações Finais
TTP
Dados Gerais
Traveling Tournament Problem
Caixeiro Viajante
Objetivo
Limite inferior independente
NP-Difícil

## Slide 15
Introdução
Resultados e discussões
Considerações Finais
Materiais e Métodos
Dados Gerais
Materiais utilizados
Fibra Recuperada (FR) desintegrada (MDF/HDF)
2kg do material com 50*50mm de seção transversal imersos em 35 L de água
Aquecimento a 95 °C em autoclave por:
8 min – MDF
11 min - HDF
Secagem a 5% de umidade em 70 °C
Desintegração
(moinho de martelos VS1 N – malha de 2,00 mm)

## Slide 16
Introdução
Resultados e discussões
Considerações Finais
Materiais e Métodos
Dados Gerais
Materiais utilizados
Polipropileno
Fibra Recuperada (FR) desintegrada (MDF/HDF)
Pinus Escocês (90%) e Pinus Radiata (10%)  MDF “virgem”
Anidrido Maleico Enxertado (MAPP) Licocene 7452 TP

## Slide 17
Introdução
Resultados e discussões
Considerações Finais
Materiais e Métodos
Dados Gerais
Formulações dos CMPs(%)
Grupos
Carga
Polipropileno
MAPP
A
60
40
0
B
40
60
0
C
20
80
0
D
60
37
3
E
40
57
3
F
20
77
3

## Slide 18
Introdução
Resultados e discussões
Considerações Finais
Materiais e Métodos
Dados Gerais
Formulações dos CMPs(%)
Grupos
Carga
Polipropileno
MAPP
A
B
C
D
E
F
60
40
20
60
40
20
40
60
80
37
57
77
0
0
0
3
3
3
Processo de Produção das Amostras
Mistura
Extrusora Co-rotativa de parafuso MICRO27GL/GG40D
Temperatura Média entre as 9 zonas de 146,44 °C
Temperatura Média de fusão de 140 °C com 130 rpm

## Slide 19
Introdução
Resultados e discussões
Considerações Finais
Materiais e Métodos
Dados Gerais
Formulações dos CMPs(%)
Grupos
Carga
Polipropileno
MAPP
A
B
C
D
E
F
60
40
20
60
40
20
40
60
80
37
57
77
0
0
0
3
3
3
Processo de Produção das Amostras
Moldagem por injeção
Processamento em moinho de moagem SM 2000
Abertura da Malha de 4,00 mm

## Slide 20
Introdução
Resultados e discussões
Considerações Finais
Materiais e Métodos
Dados Gerais
Processo de Produção das Amostras
Moldagem por injeção
ALLROUNDER 420 C
170 °C de Temperatura com pressões entre 1.500 e 2.500 bar com tempo médio de 1,2 s
Caracterização das Propriedades mecânicas e físicas

## Slide 21
Introdução
Resultados e discussões
Considerações Finais
Materiais e Métodos
Dados Gerais
Formulações dos CMPs(%)
Grupos
Carga
Polipropileno
MAPP
A
B
C
D
E
F
60
40
20
60
40
20
40
60
80
37
57
77
0
0
0
3
3
3
Caracterização das Propriedades mecânicas e físicas
Amostras de hastes
80*10*4 mm
Flexão (DIN EN ISO 178 2.006)
Flexão por impacto sem entalhes (DIN EN ISO 179 2.006)
Absorção de água (DIN EN ISO 15534 (2.007)
Variação de Volume (0, 1, 2, 7, 14, 21 e 28 dias) – 21 ± 2 °C
Processo de Produção das Amostras

## Slide 22
Introdução
Resultados e discussões
Considerações Finais
Materiais e Métodos
Dados Gerais
Formulações dos CMPs(%)
Grupos
Carga
Polipropileno
MAPP
A
B
C
D
E
F
60
40
20
60
40
20
40
60
80
37
57
77
0
0
0
3
3
3
Caracterização das Propriedades mecânicas e físicas
Amostras de Halteres
170*10*4 mm
Tração (DIN ISO EM 527 2003)
Análise Estatística

## Slide 23
Introdução
Resultados e discussões
Considerações Finais
Materiais e Métodos
Dados Gerais
Formulações dos CMPs(%)
Grupos
Carga
Polipropileno
MAPP
A
B
C
D
E
F
60
40
20
60
40
20
40
60
80
37
57
77
0
0
0
3
3
3
Análise Estatística
SOFTWARE
RStudio 3.4.2
Método Aplicado
Análise de Variância de dois fatores
Nível de significância de 5%
Determinar se o efeito do RF nas propriedades físicas e mecânicas é significato
Caracterização das Propriedades mecânicas e físicas
Amostras de Halteres
170*10*4 mm
Tração (DIN ISSO EM 527 (2003)

## Slide 24
Introdução
Dados Gerais
Materiais e Métodos
Resultados e discussões
Considerações Finais
Análise Estatística
SOFTWARE
RStudio 3.4.2
Método Aplicado
Análise de Variância de duas vias
Nível de significância de 5%
Determinar se o efeito do RF nas propriedades físicas e mecânicas é significato

## Slide 25
Madeira Virgem
24,67 ± 3,79
26,67 ± 2,40
25,93 ± 2,97
42,70 ± 6,62
43,33 ± 6,84
44,17 ± 6,18
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem
Introdução
Materiais e Métodos
Considerações Finais
Resultados e discussões
Dados Gerais
Resistência à Tração (MPa)
Propriedades Mecânicas
Madeira Virgem
Resistência à Flexão (MPa)
40,53 ± 2,95
46,53 ± 2,42
43,53 ± 2,30
66,30 ± 16,09
71,57 ± 13,52
70,37 ± 16,05
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem

## Slide 26
Introdução
Materiais e Métodos
Considerações Finais
Resultados e discussões
Dados Gerais
Madeira Virgem
Resistência à Tração (MPa)
24,67 ± 3,79
26,67 ± 2,40
25,93 ± 2,97
42,70 ± 6,62
43,33 ± 6,84
44,17 ± 6,18
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem
Propriedades Mecânicas
Madeira Virgem
Resistência à Flexão (MPa)
40,53 ± 2,95
46,53 ± 2,42
43,53 ± 2,30
66,30 ± 16,09
71,57 ± 13,52
70,37 ± 16,05
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem
Notes: Os resultados indicam que o processo de desintegração não afeta negativamente as propriedades mecânicas
A adição do MAPP melhorou as propriedades em todas composições independente da fibra, isso pode ser devido a melhores ligações químicas entre a matriz e as fibras.
É ressaltado que tanto o teor e comprimento de fibra quanto a adição de MAPP afeta as propriedades mecânicas.
Ressaltar que no processamento do material há o encurtamento das fibras, conforme supradito.

## Slide 27
Introdução
Materiais e Métodos
Considerações Finais
Resultados e discussões
Dados Gerais
Propriedades Mecânicas
Madeira Virgem
Resistência à Flexão (MPa)
40,53 ± 2,95
46,53 ± 2,42
43,53 ± 2,30
66,30 ± 16,09
71,57 ± 13,52
70,37 ± 16,05
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem
Notes: Os resultados indicam que o processo de desintegração não afeta negativamente as propriedades mecânicas
A adição do MAPP melhorou as propriedades em todas composições independente da fibra, isso pode ser devido a melhores ligações químicas entre a matriz e as fibras.
É ressaltado que tanto o teor e comprimento de fibra quanto a adição de MAPP afeta as propriedades mecânicas.
Ressaltar que no processamento do material há o encurtamento das fibras, conforme supradito.

## Slide 28
Introdução
Materiais e Métodos
Considerações Finais
Resultados e discussões
Dados Gerais
Propriedades Mecânicas
Madeira Virgem
Resistência à Flexão (MPa)
40,53 ± 2,95
46,53 ± 2,42
43,53 ± 2,30
66,30 ± 16,09
71,57 ± 13,52
70,37 ± 16,05
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem
Notes: Os resultados indicam que o processo de desintegração não afeta negativamente as propriedades mecânicas
A adição do MAPP melhorou as propriedades em todas composições independente da fibra, isso pode ser devido a melhores ligações químicas entre a matriz e as fibras.
É ressaltado que tanto o teor e comprimento de fibra quanto a adição de MAPP afeta as propriedades mecânicas.
Ressaltar que no processamento do material há o encurtamento das fibras, conforme supradito.

## Slide 29
Introdução
Materiais e Métodos
Considerações Finais
Resultados e discussões
Dados Gerais
Propriedades Mecânicas
Madeira Virgem
Resistência à Flexão (MPa)
40,53 ± 2,95
46,53 ± 2,42
43,53 ± 2,30
66,30 ± 16,09
71,57 ± 13,52
70,37 ± 16,05
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem
Notes: Os resultados indicam que o processo de desintegração não afeta negativamente as propriedades mecânicas
A adição do MAPP melhorou as propriedades em todas composições independente da fibra, isso pode ser devido a melhores ligações químicas entre a matriz e as fibras.
É ressaltado que tanto o teor e comprimento de fibra quanto a adição de MAPP afeta as propriedades mecânicas.
Ressaltar que no processamento do material há o encurtamento das fibras, conforme supradito.

## Slide 30
Introdução
Materiais e Métodos
Considerações Finais
Resultados e discussões
Dados Gerais
Madeira Virgem
Resistência à Flexão (MPa)
40,53 ± 2,95
46,53 ± 2,42
43,53 ± 2,30
66,30 ± 16,09
71,57 ± 13,52
70,37 ± 16,05
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem
Propriedades Mecânicas
Madeira Virgem
Resistência à Tração (MPa)
24,67 ± 3,79
26,67 ± 2,40
25,93 ± 2,97
42,70 ± 6,62
43,33 ± 6,84
44,17 ± 6,18
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem

## Slide 31
Introdução
Materiais e Métodos
Considerações Finais
Resultados e discussões
Dados Gerais
Madeira Virgem
Resistência à Flexão (MPa)
40,53 ± 2,95
46,53 ± 2,42
43,53 ± 2,30
66,30 ± 16,09
71,57 ± 13,52
70,37 ± 16,05
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem
Propriedades Mecânicas
Madeira Virgem
Inchamento (%)
4,87 ± 6,48
2,87 ± 4,92
3,57 ± 5,60
1,53 ± 3,67
0,70 ± 1,56
0,23 ± 0,93
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem
Madeira Virgem
Absorção de Água (%)
6,33 ± 6,57
4,30 ± 5,26
4,90 ± 6,19
3,40 ± 3,86
1,80 ± 1,76
1,50 ± 1,18
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem
Propriedades Físicas
Madeira Virgem
Resistência à Tração (MPa)
24,67 ± 3,79
26,67 ± 2,40
25,93 ± 2,97
42,70 ± 6,62
43,33 ± 6,84
44,17 ± 6,18
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem

## Slide 32
Introdução
Materiais e Métodos
Considerações Finais
Resultados e discussões
Dados Gerais
Propriedades Físicas
Madeira Virgem
Resistência à Flexão (MPa)
40,53 ± 2,95
46,53 ± 2,42
43,53 ± 2,30
66,30 ± 16,09
71,57 ± 13,52
70,37 ± 16,05
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem
Madeira Virgem
Resistência à Tração (MPa)
24,67 ± 3,79
26,67 ± 2,40
25,93 ± 2,97
42,70 ± 6,62
43,33 ± 6,84
44,17 ± 6,18
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem
Propriedades Mecânicas
Notes: Absorção de água SEM MAPP
No âmbito das propriedades físicas, para a absorção os CMPs apresentaram continuidade de absorção de água nos 28 dias de tempo.
Formulações com maiores teores de madeira absorveram mais água devido a estrutura higroscópica do material.
Nas formulações sem MAPP, as amostras com RF absorveram menos água do que as com fibras virgens, atingindo até cerca de 50% de diferença.
Inchamento SEM MAPP
Nas dosagens sem MAPP as diferenças entre as composições de carga foram ainda maiores, onde por exemplo em 20% de carga, a água absorvida dos com RF foi 20% dos com virgem.
Absorção de água com MAPP
Com 60% de fibra os CMPs com RF absorveram menos de 50% do que os de madeira virgem, sendo que para o inchamento essa diferença foi de 60%.
O uso de compatibilizante diminuiu em até 4,2 vezes a absorção de água e até 7,3 vezes o inchamento.
RAZÕES PARA OS RESULTADOS
Encapsulamento incompleto de fibras de madeira e ocorrência de aglomerados de fibra na matriz (influências nas propriedades)
Algumas composições perderam ligeiramente o volume, esse processo pode ser tido pela lixiviação dos constituintes da madeira.

## Slide 33
Introdução
Materiais e Métodos
Considerações Finais
Resultados e discussões
Dados Gerais
Propriedades Físicas
Madeira Virgem
Resistência à Flexão (MPa)
40,53 ± 2,95
46,53 ± 2,42
43,53 ± 2,30
66,30 ± 16,09
71,57 ± 13,52
70,37 ± 16,05
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem
Madeira Virgem
Resistência à Tração (MPa)
24,67 ± 3,79
26,67 ± 2,40
25,93 ± 2,97
42,70 ± 6,62
43,33 ± 6,84
44,17 ± 6,18
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem
Propriedades Mecânicas
Referências Bibliográficas
Notes: Absorção de água SEM MAPP
No âmbito das propriedades físicas, para a absorção os CMPs apresentaram continuidade de absorção de água nos 28 dias de tempo.
Formulações com maiores teores de madeira absorveram mais água devido a estrutura higroscópica do material.
Nas formulações sem MAPP, as amostras com RF absorveram menos água do que as com fibras virgens, atingindo até cerca de 50% de diferença.
Inchamento SEM MAPP
Nas dosagens sem MAPP as diferenças entre as composições de carga foram ainda maiores, onde por exemplo em 20% de carga, a água absorvida dos com RF foi 20% dos com virgem.
Absorção de água com MAPP
Com 60% de fibra os CMPs com RF absorveram menos de 50% do que os de madeira virgem, sendo que para o inchamento essa diferença foi de 60%.
O uso de compatibilizante diminuiu em até 4,2 vezes a absorção de água e até 7,3 vezes o inchamento.
RAZÕES PARA OS RESULTADOS
Encapsulamento incompleto de fibras de madeira e ocorrência de aglomerados de fibra na matriz (influências nas propriedades)
Algumas composições perderam ligeiramente o volume, esse processo pode ser tido pela lixiviação dos constituintes da madeira.

## Slide 34
Introdução
Materiais e Métodos
Considerações Finais
Resultados e discussões
Dados Gerais
Propriedades Físicas
Madeira Virgem
Resistência à Flexão (MPa)
40,53 ± 2,95
46,53 ± 2,42
43,53 ± 2,30
66,30 ± 16,09
71,57 ± 13,52
70,37 ± 16,05
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem
Madeira Virgem
Resistência à Tração (MPa)
24,67 ± 3,79
26,67 ± 2,40
25,93 ± 2,97
42,70 ± 6,62
43,33 ± 6,84
44,17 ± 6,18
RF - 1
RF - 2
Sem MAPP
Com MAPP
Dosagem
Propriedades Mecânicas
Referências Bibliográficas
Notes: Absorção de água SEM MAPP
No âmbito das propriedades físicas, para a absorção os CMPs apresentaram continuidade de absorção de água nos 28 dias de tempo.
Formulações com maiores teores de madeira absorveram mais água devido a estrutura higroscópica do material.
Nas formulações sem MAPP, as amostras com RF absorveram menos água do que as com fibras virgens, atingindo até cerca de 50% de diferença.
Inchamento SEM MAPP
Nas dosagens sem MAPP as diferenças entre as composições de carga foram ainda maiores, onde por exemplo em 20% de carga, a água absorvida dos com RF foi 20% dos com virgem.
Absorção de água com MAPP
Com 60% de fibra os CMPs com RF absorveram menos de 50% do que os de madeira virgem, sendo que para o inchamento essa diferença foi de 60%.
O uso de compatibilizante diminuiu em até 4,2 vezes a absorção de água e até 7,3 vezes o inchamento.
RAZÕES PARA OS RESULTADOS
Encapsulamento incompleto de fibras de madeira e ocorrência de aglomerados de fibra na matriz (influências nas propriedades)
Algumas composições perderam ligeiramente o volume, esse processo pode ser tido pela lixiviação dos constituintes da madeira.

## Slide 35
Introdução
Dados Gerais
Materiais e Métodos
Resultados e discussões
Considerações Finais
Referências Bibliográficas

## Slide 36
Introdução
Materiais e Métodos
Resultados e discussões
Considerações Finais
Dados Gerais
Utilização mais eficiente dos recursos de Madeira
Maior adesão interfacial entre a fibra ou maior flexibilidade do FR
Melhor desempenho mecânico e físico dos CMPs com FR como carga
Referências Bibliográficas
Notes: Todos compósitos tem mesma rigidez, devido a equivalência entre os módulos de tração e flexão
As dosagens com RF decorreram em melhor desempenho mecânico e físico, destacando-se no âmbito da flexão e com ligeira melhoria na de tração.
Isso pode ser devido à melhor compatibilidade dos RFs com PP ou pela possibilidade de o RF possui resistência melhorada devido a uma maior flexibilidade pela influência da água em alta temperatura durante o processo de desintegração.

## Slide 37
Introdução
Materiais e Métodos
Resultados e discussões
Considerações Finais
Dados Gerais
Utilização mais eficiente dos recursos de Madeira
Maior adesão interfacial entre a fibra ou maior flexibilidade do FR
Melhor desempenho mecânico e físico dos CMPs com FR como carga
Referências Bibliográficas
Notes: Todos compósitos tem mesma rigidez, devido a equivalência entre os módulos de tração e flexão
As dosagens com RF decorreram em melhor desempenho mecânico e físico, destacando-se no âmbito da flexão e com ligeira melhoria na de tração.
Isso pode ser devido à melhor compatibilidade dos RFs com PP ou pela possibilidade de o RF possui resistência melhorada devido a uma maior flexibilidade pela influência da água em alta temperatura durante o processo de desintegração.

## Slide 38
Introdução
Dados Gerais
Materiais e Métodos
Resultados e discussões
Considerações Finais
Referências Bibliográficas

## Slide 39
Introdução
Materiais e Métodos
Resultados e discussões
Referências Bibliográficas
Dados Gerais
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura – (FAO). 2015 Fatos e números de produtos florestais globais. Roma. FAO. 2016
Considerações Finais
Irle M, Prival F, Couret L, Belloncie C ,Déroubaix G, Bonnin E, Cathala B. Reciclagem avançada de madeira maciça pós-consumo e MDF. Madeira Material Sci. Eng. 2018 . Doi: 10. 1080/17480272.2018.1427144.
F. Yaÿmur Bütün, Aaron K. Mayer, Kolja Ostendorf, Ole-Elias Z. Gröne, Kim C. Krause, Christian Schöpper, Oliver Mertens, Andreas Krause & Carsten Mai (2018): Recuperação de fibras de painéis de fibras de madeira para produção de compósitos de polímeros de madeira. International Wood Products Journal, DOI: 10.1080/20426445.2018.1462965

## Slide 40
Introdução
Dados Gerais
Materiais e Métodos
Resultados e discussões
Considerações Finais
Recovering fibres from fibreboards for wood polymer composites production
Recuperação de fibras de painéis de fibras para produção de compósitos poliméricos de madeira
Referências Bibliográficas
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura – (FAO). 2015 Fatos e números de produtos florestais globais. Roma. FAO. 2016
Irle M, Prival F, Couret L, Belloncie C ,Déroubaix G, Bonnin E, Cathala B. Reciclagem avançada de madeira maciça pós-consumo e MDF. Madeira Material Sci. Eng. 2018 . Doi: 10. 1080/17480272.2018.1427144.
F. Yaÿmur Bütün, Aaron K. Mayer, Kolja Ostendorf, Ole-Elias Z. Gröne, Kim C. Krause, Christian Schöpper, Oliver Mertens, Andreas Krause & Carsten Mai (2018): Recuperação de fibras de painéis de fibras de madeira para produção de compósitos de polímeros de madeira. International Wood Products Journal, DOI: 10.1080/20426445.2018.1462965

## Slide 41
Recovering fibres from fibreboards for wood polymer composites production
Recuperação de fibras de painéis de fibras para produção de compósitos poliméricos de madeira
Ouro Preto, 2022

## Slide 42
Tiago Vieira da Silva e Guilherme Dantas Braga
Pesquisadores IC
Anderson Ravik dos Santos
Mestrando PROPEC
Dra. Wanna Carvalho Fontes
Orientadora
Dra. Patrícia Santiago de Oliveira Patrício
Co-orientadora
Projeto Compósitos Madeira – Plástico (CMP)
Estudo de Artigo – Grupo de Pesquisa